Elbląg, dnia 19.12.2018 r.

PKWE.26.2/2018

Uczestnicy postępowania o udzielenie
            zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja ścieżki przyrodniczo-historycznej               ,,Kadyński Las”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia                            29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2018 r.  poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Z racji tego, iż zadanie inwestycyjne jest obszerne oraz jego termin wykonania wynosi 360 dni, czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany płatności jednorazowej na częściowe na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza materiały do konstrukcji nawierzchni schodów o następujących parametrach technicznych:

| Poz. | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Metody oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wymiary, %: a) długość | ± 3 % | PN-EN 15534-1:2017 |
|  | b) wymiary przekroju | ± 3 % |  |
| 2 | Odporność na poślizg desek gładkich i ryflowanych, PTV | ≥ 36 |  |
| 3 | Wytrzymałość na ściskanie pali, słupków i belek przy 10% odkształceniu, MPa | ≥ 15 | PN-EN ISO 604:2006 |
| 4 | Moduł sprężystości przy ściskaniu pali, słupków i belek, MPa | ≥ 500 |  |
| 5 | Właściwości przy zginaniu belek: a) wytrzymałość na zginanie, MPa | ≥ 16 | PN-EN 178:2011 rozstaw podpór 64 mm |
|  | b) moduł sprężystości przy zginaniu, MPa | ≥ 600 |  |
| 6 | Odporność desek na uderzenie ciałem twardym przy energii uderzenia 7 J, w temp. +23C i -20C | brak pęknięć o długości ≥ 10 mm i wgnieceń o głębokości ≥ 0,5 mm | PN-EN 15534-1:2017 |
| 7 | Odporność na starzenie określona zmianą barwy ΔEab* po 300 h napromieniowania | ≤ 6 1) | PN-ISO 7724-2:2003 PN-ISO 7724-3:2003 PN-EN ISO 4892-2:2013 +A1:2009 (met. A) PN-EN 15534-4:2014 |
| 8 | Nasiąkliwość po 28 dniach zanurzenia w wodzie, % | wartość średnia ≤ 7,0 wartość pojedyncza ≤ 9,0 | PN-EN 15534-1:2014 |
| - niewielka, jednolita zmiana barwy |  |  |  |

Skład:

- polietylen (LDPE i HDPE) 75-80%

- polipropylen (PP) 5-10%

- barwniki i stabilizatory 4% oraz domieszki.

Charakterystyka materiału:

- odporność na warunki atmosferyczne

- brak butwienia

- brak konserwacji

- odporność na oleje, kwasy, ługi

- neutralność dla środowiska

- do ponownego recyklingu

- neutralność dla wody

- odporność na promienie UV

- odporność na mikroorganizmy

- trwałość (długoletnie użytkowanie).

Odpowiedź:

Materiały do konstrukcji nawierzchni schodów o podanych w tabeli parametrach spełniają wymogi przedstawione w projekcie.

Dyrektor

Parku Krajobrazowego

Wysoczyzny Elbląskiej

mgr inż. Alicja Nowak